Продукция  ООО  «Евро-Керамика» предназначается:

- для настила полов внутри помещений жилых, общественных и промышленных зданий в местах интенсивного пешеходного движения,

- для лоджий, балконов, гаражей, бассейнов, баров, саун и бань);

- для  полов, подверженных воздействию концентрированных кислот, щелочей и повышенных механических и динамических воздействий (в нефтеперерабатывающей, химической, пищевой и т.п. промышленностей);

- для тротуаров, пешеходных дорожек, автостоянок, бензозаправок).

Плитки отличаются повышенными эстетическими качествами, повышенной морозостойкостью, водонепроницаемостью, улучшенной износостойкостью, стойкостью к воздействию влаги и агрессивных сред, повышенными прочностными показателями, однородностью массы по всей толщине плитки.

Большое количество фактур позволяют создать неповторимый интерьер, оригинальный стиль в помещениях.

| Наименование | Факт | по ГОСТ 6787-2001 |
| --- | --- | --- |
| Водопоглощение плитки | от 0,5 до 2,5 % | 3,5% |
| Износостойкость при истирании плитки | 0,12–0,16 кг./ см2. | 0,18 кг./ см2. |
| Кислотостойкость плитки | не менее 98% | не регламентируется |
| Морозостойкость плитки | 300 циклов | 25 циклов |
| Термостойкость плитки | не менее 2 циклов | не регламентируется |
| Предел прочности на сжатии плитки | до 1010 кг./ см2. | до 400 кг/ см2. |
| Предел прочности на изгиб плитки | до 980 кг./ см2. | до 280 кг./ см2. |

Наша продукция самая надежная, долговечная, недорогая и экологически чистая.  Она соответствует  лучшим образцам Евростандарта и самым жестким мировым требованиям.

Глины Печорского месторождения ООО «Евро-Керамика» полукислые среднедисперсные, умереннопластичные, тугоплавкие, красножгущиеся, по минералогическому составу каолинитогидрослюдистые. Благодаря уникальным свойствам глин Печорского месторождения ООО «Евро-Керамика» является единственным производителем кислотоупорных изделий, качественные характеристики которых превосходят все известные образцы отечественных производителей.

| Химический состав глины | Данные геологической разведки | Данные фактической добычи |
| --- | --- | --- |
| SiO2 | 65,85 % | 61,05 % |
| Al2O3 | 18,4 % | 26,06 % |
| TiO2 | 1,01 % | - |
| Fe2O3 | 2,75 % | 7,06 % |
| CaO | 0,9 % | 1,96 % |
| MgO | 3,2 % | 4.06 % |
| K2O | 3,6 % | - |
| Na2O | 0,3 % | 8.05 % |
| п.п.п. | 6,8 % | 6,10 % |
| Свободный кварц | 20-30 % | 30,1 % |
| # Пластичность | 6-12 % | 12,0 % |

Продукция относится к первому классу строительных материалов  (ГОСТ-30108-94).

Введен с 01.07.2012г.  (с изменением от 22.01.2015г.)

| ## Наименование продукции | Ед. изм. | Отпускная цена с НДС, рублей |
| --- | --- | --- |
| # Плитки керамические для пола неглазурованные гладкие 200х200х8 | Кв.м. | 165 |
| Плитки керамические для пола неглазурованные гладкие 300х300х11 | Кв.м. | #### 175 |
| # Плитки керамические неглазурованные 200х200х20 | Кв.м. | 430 |
| # Плитки керамические неглазурованные 230х113х20 | Кв.м. | 430 |
| # Плитки керамические неглазурованные 300х300х20 | Кв.м. | 430 |
| Плитки керамические неглазурованные 6-гранные с длиной грани 115х20мм. | Кв.м. | 430 |
| Плитки керамические неглазурованные 200х200х30 | Кв.м. | 690 |
| # Глина Печорская тугоплавкая по РФ 1 сорт / 2 сорт | Тн. | 530 / 475 |

Скидка  на  некондиционную  продукцию                - 20%

Cистема  скидок :

от стоимости  ж/д тарифа  РЖД	от объема отгруженной продукции в месяц

- от 44 тыс.руб до 67 тыс.руб – 4%				1 вагон      -  10%

- от 67 тыс.руб до 88 тыс.руб – 5%				2 вагона    -  11%

- от 88 тыс.руб  до 119 тыс.руб – 6%			3 вагона    -  12%

- от 119 тыс.руб и более 	       – 7%      			4 вагона    -  14%

- При  отгрузке продукции за  пределы  России  скидки  не  предусмотрены, отгрузка  по нулевой ставке НДС

Рекомендованные  цены :

Минимальная мелкооптовая цена  -   не  ниже  прайса  завода

Розничная  цена  -  не  ниже  прайса  завода + 30 %

УПАКОВКА:  Поддоны и ящики, деревянные с обвязкой  полипропиленовой  лентой

(тара невозвратная,  входит в стоимость продукции).

ВЫВОЗ:      Автотранспортом и ж./д. вагонами со станции Печоры – Псковские  Октябрьской  ж./д., код станции 070709.

| Норма отгрузки | На 1 поддоне | Габариты поддона, мм | Вес поддона, кг | Вес 1 кв.м., кг | Вес поддона с плиткой, кг | В 1 вагоне кв.м./т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плитка 200х200х8 | 48,0 кв.м. | 1200х800 | 24 | 19,5 | 950 | 3072 / 60,9 |
| Плитка 330х330х8 | 62,0 кв.м. | 1150*750 | 20 | 17,1 | 1080 | 3844 / 67 |
| Плитка 300х300х11 | 30,0 кв.м | 1220х655х735 | 48 | 25,8 | 825 | 2160 / 59,3 |
| Плитка 200х200х20 | 20,16 кв.м. | 1200х800 | 24 | 46,4 | 960 | 1290 / 61,6 |
| Плитка 230х113х20 | 21,8 кв.м. | 1200х800 | 24 | 46,2 | 1035 | 1373 / 65,2 |
| Плитка 300х300х20 | 22,68 кв.м. | 1200х900 | 25 | 46,1 | 1070 | 1360 / 64,2 |
| Плитка 6-гранная | 15.6 кв.м. | 1280х740х841 | 48 | 48 | 750 | 1123 / 54,1 |
| Плитка 200х200х30 | 13,4 кв.м. | 1200х800 | 24 | 69 | 950 | 857 / 61,0 |

Более подробную информацию о выпускаемой продукции и  ее образцы можно получить по адресу:

ЗАВОД: -181500, Псковская обл., г.  Печоры, ул. Заводская, 1.Тел/ Fax (81148)  2-72-21 ( секр.),

2-41-34, 2-38-45 ф, 2-38-23, 2-38-29 (отдел сбыта)

www. EURO-CERAMICA.NET; e-mail : EURO-CERAMICA@bk.ru

Представительства:  113209, г. Москва, ул. Болотниковская, д 51 кор1, тел. (499) 121-01-84, Fax 122-90-01, 122-90-09                            180007, г. Псков, ул. Коммунальная,41,   тел/Fax (8112)57-76-09, 57-76-08